## Slide 1: 3D single side Status del processo 10/09/2015

## Slide 2: Stato del batch
Siamo allo scavo dei fori p ( primi fori), abbiamo fatto : marker e p-spray
Split
  4w a 100um con «tappo»
  11w a 130um : 5 «senza tappo» e 6 con «tappo»
supporto
S.Ronchin

## Slide 3
Test DRIE p-holes (1)
70 minSDE+10minHER
posizione | depth (um) | larghezza top | larghezza fondo | larghezza a 130 um
c | 165 | 6,6 | 4 | 4,8
t | 169 | 5,6 | 3,2 | 4,8
f | 167 | 5,15 | 3,54 | 4,1
dx | 165-175 | 5,6-6,7 | 3,2 | 5
sx | 169-173 | 5,6 | 3,22 | 5,15
60 minSDE+10minHER
posizione | depth (um) | larghezza top | larghezza fondo | larghezza a 130 um
c | 138 | 5,8 | 4,2 | 4,5
t | 143 | 7,2 | 4,35 | 4,7
f | 144-146 | 6,12 | 3,22 | 3,22
dx | 146 | 6,4 | 3,9 | 4,5
sx | 148 | 6,1 | 3,5 | 3,4
S.Ronchin

## Slide 4
Test DRIE p-holes (2)
35 minSDE+10minHER
posizione | depth (um) | larghezza top | larghezza fondo | larghezza a 100 um
c | 111 | 5,5 | 4,7 | 4,8
t | 115 | 6,1 | 4,7 | 5,3
f | 110 | 5,6 | 4,7 | 5
dx | 114 | 5,15 | 4,35 | 4,5
sx | 112 | 5,8 | 3,7 | 4,35
40 minSDE+10minHER
posizione | depth (um) | larghezza top | larghezza fondo | larghezza a 100 um
c | 121-124 | 5,6 | 4,2 | 5,3
t | 131 | 5,5 | 3,4 | 4,7
f | 129 | 4,8 | 3 | 4,8
dx | 130 | 5,15 | 3,2 | 4,7
sx | 128 | 5,5 | 3,2 | 5
S.Ronchin

## Slide 5
Test DRIE p-holes
commenti
S.Ronchin
Valutato la profondità del foro variando il tempo di attacco
Abbiamo osservato qualche difetto di bake sul resist che induce fori leggermente più stretti e quindi meno profondi anche di 10-15 um
Si nota un allargamento del foro alla superficie diminuendo il tempo di attacco: questo è dovuto a un minor spessore di ossido presente sulle fette di test rispetto alle fette di processo.

## Slide 6
Test DRIE p-holes
summary
70 minSDE+10minHER: depth=165-175µm;
60 minSDE+10minHER: depth=138-148µm;
40 minSDE+10minHER: depth=121-131µm;
35 minSDE+10minHER: depth=110-115µm;
Fori passanti su 130 um
Fori passanti su 100 um
65 minSDE+10minHER
150-160µm
37 minSDE+10minHER
115-125µm
S.Ronchin