## Slide 1: 3D single side Status del processo 17/09/2015 Sabina Ronchin

## Slide 2
DRIE p-holes
65 minSDE+10minHER: Profondita’ stimata 150-160
(ricavata dai risultati dei test con 60 e 70 min di SDE)
Attacco effettuato su 4 fette
40 minSDE+10minHER: depth=121-131µm;
(risultato ottenuto su fetta di test)
Fori passanti su 130 um
Fori passanti su 100 um
S.Ronchin

## Slide 3
DRIE p-holes (w72)
S.Ronchin

## Slide 4
DRIE p-holes (w72)
S.Ronchin

## Slide 5
DRIE p-holes (w72)
S.Ronchin