## Slide 1: Appunti per il layout Active Edge
Alberto, Gian Franco, Marco
9 Feb 2016

## Slide 2: Questioni di base
Problemi generali:
  ridurre le varianti altrimenti il test diventa impossibile
  avere una molteplicita’ di sensori identici bassa, ma tale da rendere possibile il test in caso di malfunzionamento di un singolo device o wafer
  Fare flip chip da tutti i wafer e’ troppo costoso
Stabilire i limiti minimi (misura) del singolo impianto o layer
  regola 3+5+3 um? impianto minimo 5um e 3um sui lati per evitare errori o sovrapposizioni non volute
Necessario avere Temp Metal per i test su sensori senza PT
  serve fare test oltre 100V a FBK
  come fare per i test in lab? lasciare temp metal? sacrificare wafer?
Mettere molti contacts tra metal e n+

## Slide 3: Opzioni da mettere nel layout
Studio AE sui “classici”: con il readout PSI (e FEI4?) su sensori standard e eventualmente con grid adapter
Definire qual e’ l’adapter “ottimale”, non potendo fare troppe versioni differenti
Mettere pixel senza Punch Through, specie per pitch piccoli
  privilegiare sensori senza PT? quanti con PT?
Studiare sui PSI casi “al limite” della geometria che riproducano la situazione di pixel da 25x100um come impianti, metal ecc.
Metal Overhang solo nei classici, nei piccoli Underhang

## Slide 4: Trench
Che dimensioni? 5um? 10um?
  da verificare:
    distanza tra le trench = 10-15um
    distanza ultima trench – linea di taglio = 28um dopo il taglio
Mettere trench Dashed and staggered
  trench riempite di poly e non-continue: risolve il problema assottigliamento wafer senza rischi di spezzare tutto
Trench ossidate o no?
Non mettere trench continua perche’ incompatibile con dashed nel processo, tempi attacco diversi
Distanze in micron dall'ultimo impianto (implant or gr):
  40um e 80 um
  altre opzioni? rischiose e troppe varianti

## Slide 5: P spray e P stop
P spray medio 2E12 ?
Non mettere il p-stop tra i GR, tranne che in 2-3 sensori classici PSI per verifica V_BD vs GR: questa opzione e’ mancata nel batch planar
Mettere il p-stop
  in qualche sensore con pitch “grande” e lettura standard
  nei 50x50 con lettura PSI/FEI4 ?
  forse nei 25x100 troppo rischioso
Nota importante: nei planari abbiamo cornici p-stop = 1mm su tutti i sensori (linee di taglio). Puo’ essere un motivo della buona riuscita dei planari?
  mettere sensori con e senza cornice p-stop

## Slide 6: Guard Rings
1 GR no p-stop
3 GR no p-stop
3 GR con p-stop in pochi sensori
  nei 3 casi sopra la situazione e’ diversa se PT o no-PT
PSI46-Active edge-no-bias-ring: i pixel vedono direttamente la trench
PSI-46-Slim edge-bias-ring

## Slide 7: Tabelle AlbertoMarco
Senza trench: RD53A e ROC4sens, bassa molteplicita’.
  No FCP130? Uno solo se avanza area?
NO-trench-standard edge |  |  |  |  | 
ROC4sens - 1 gr (PD1) | 25x100 | 50x50 |  |  | 
 | PT/4 | PT/4 |  |  | 
MO = -2 | no-PT, Temp. Met. | no-PT, Temp. Met. |  |  | 
MO = +3 | no-PT, Temp. Met. | no-PT, Temp. Met. |  |  | 
RD53A - 1 gr (PD1) | 25x100 | 50x50 |  |  | 
MO = -2 | PT/4 | PT/4 |  |  | 
no-PT, Temp. Met. | MO = -2 | MO = +3 |  |  | 
PSI46dig - 1 gr (PD1) |  |  | 25X100 psi46dig | 50x50 psi46dig | PSI46dig
MO = -2 |  |  | no-PT, Temp. Met. | no-PT, Temp. Met. | PT
MO = +3 |  |  | no-PT, Temp. Met. | no-PT, Temp. Met. | PT
PSI46dig - 1 gr; no p+ implant in periphery |  |  |  |  | PSI46dig
FCP130 |  |  |  |  | 

## Slide 8: Tabelle AlbertoMarco
Con trench, chip PSI, atlas da riempire
Trench |  |  |  |  | 
PSI-46-Slim edge-bias-ring + gr |  |  |  |  | 
D.f.f.i.=40: 1 gr (PD) |  |  |  |  | PSI46dig-PD
D.f.f.i.=40: 3 gr (PDB* Atlas gr) |  |  |  |  | PSI46dig-PD
D.f.f.i.=40: 3 gr (PDB* Atlas gr); no p+implant-in periphery |  |  |  |  | PSI46dig-PD
D.f.f.i. =80; 1 gr (PD) |  |  |  |  | PSI46dig-PD
D.f.f.i. = distance from first implant (gr or pixel) |  |  |  |  | 
PSI46-Active edge-no-bias-ring |  |  |  |  | 
D.f.f.i.=40 |  |  | 25X100 psi46dig | 50x50 psi46dig | PSI46dig
D.f.f.i.=80 |  |  | 25X100 psi46dig | 50x50 psi46dig | PSI46dig
D.f.f.i.=120 |  |  | 25X100 psi46dig | 50x50 psi46dig | PSI46dig
ATLAS Slim Edge |  |  |  |  | 
D.f.f.i.=40: 1 gr (PD) |  |  |  |  | Fe-I4
D.f.f.i. =80; 1 gr (PD) |  |  |  |  | Fe-I4
D.f.f.i. =80; 1 gr (PD) |  |  |  |  | Fe-I4

## Slide 9: MOLTEPLICITA’, VARIANTI, AREA
Doppietti per Calderini: almeno 2
FEI4 singoli quanti?
Chi e’ interessato e lavorera’ sui moduli FEI4?
Area max per i sensori? 133cm2?
varieta dispositivi | # dispositivi | moltepl. | area | sup
ROC-4Sens | 2 | 1 | 0.76773 | 1.53546
FCP130 | 1 | 2 | 1 | 2
RD53-A | 2 | 1 | 2.3919 | 4.7838
 |  |  |  | 8.31926
PSI46dig | 4 | 6 | 1 | 24
PSI46dig-grid (AE 40 um) | 4 | 4 | 1 | 16
FE-I4 | 2 | 1 | 4 | 8
FE-I4_alpine | 2 | 1 | 8 | 16
 | 17 |  |  | 64
numeri ancora molto preliminari, tutti da verificare

## Slide 10: Cose mancanti
Layout openings e metal ROC4sens
Layout openings e metal RD53A
contatti fuori dell’area attiva pixel? Gnd? GR?
  Ci servono?  input a RD53. Ci saranno?