## Slide 1: Attività iniziali su JJ in Lab COLD
Daniele Di Gioacchino
COLD LAB
29-11-2018

## Slide 2: Primi passi: prendere confidenza con JJ
Dic 2018-Febbraio/Marzo 2019
Messa a punto inserto per I-V criostato He4 ad immersione
Sample holder rame (LNF)
Termometro cernox (LNF)
Cilindro x schermare campo magnetico terrestre (µ metal) (LNF)
Riscaldatore (LNF)
Bobina x campi BDC (gauss) (LNF)
Iniziare a T (4.2K) in LHe
Cablaggio Inserto, realizzazione bobina (Dic 2018- Feb 2019)
Flangia inserto-criostato ad immersione (Dic 2018- Feb 2019)
Primi tests (Feb/Marz 2019)
JJ realizzate con composti di Nb (CNR):

## Slide 3: Primi passi: prendere confidenza con JJ
Approntare una I-V con JJ di composti Nb, Ijj , gap superconduttiva
a T=4.2K
IJJ(mA)
Gap superconduttiva
  2D(4.2K)/e (mV)
Alimentatore denti di sega in corrente (mA) basso rumore
Lettura V (mV)
Programma di acquisizione
Febbraio/Marzo 2019
Inserto x I-V con JJ(Nb based)
Primi tests (Feb 2019)

## Slide 4: Primi passi: prendere confidenza con JJ
Un test x studio distribuzione switch Ijj: uscita dallo stato metastabile V=0 -> V≠0
T (4.2K) ?
RCSJ model
V=0volt
I<<Ic
I>Ic
Generatore dente di sega basso rumore
Switching probability
Primi tests ( da Marz 2019?)
è la Frequenza di plasma Josephson
Marzo 2019
dI/dt=120 µA/s
eventi=104

## Slide 5: Altri possibili items: prendere confidenza con JJ
IJJ vs B(gauss): misura di lL
Periodicità:H*=
T (4.2K)
+h0
=
Da Marzo 2019 ?

## Slide 6: Altri possibili items : prendere confidenza con JJ
Fiske steps: misura del fattore di qualità Q di una JJ
T (4.2K)
I-V In campo B≈gauss
Teoria Kulik connette risonanze I-V con QJJ
interazione Ijj(a.c.) con modi risonanti cavità a dati valori di V
Ijj presenta singolarità: Fiske steps
I-V presenta singolarità: Fiske steps
wn=4πeVn/h
Da Marzo 2019??

## Slide 7: I-V JJ nel criostato a diluizione CNR
Ripristino criogenico criostato a diluizione con test (LNF)
I-V JJ
Termometri
Gabbia schermata magnetica (µ metal?)
Riscaldatore ?
Dic 2018-Febbraio/Marzo 2019
Alimentatore denti di sega in corrente (mA) basso rumore
Lettura V (µV)
Programma di acquisizione
Primi tests (mK): ( da Marz 2019)
Realizzazione JJ basata su Al (CNR)
Sviluppo Elettronica per I-V (LNF)
Messa a punto inserto I-V (LNF) mK
Sample holder rame
Switch current distribution (mK)

## Slide 8: I-V JJ nel criostato a diluizione LNF
Arrivo presso lab COLD (LNF)
Marzo 2019
Test Elettronica per I-V sviluppata x criostato CNR (LNF)
Messa a punto inserto I-V (LNF) mK
Tests criogenici (LNF)

## Slide 9
Milestone September 2019: DC measurements step0 device
Low noise DC generator (Low noise, 10 ns ramps, nA) + electronics for trigger circuit
1 – Design and setup of Al Junction low noise polarization circuit, amplification and acquisition.
Amplifier
Stanford Research SR560
NI ADC
Proper filtering of the lines.
Filtering must be compatible with signal speed (>MHz) for time coincidence studies.

## Slide 10
2 – Al Junction DC characterization at mK
Physics Procedia 36 ( 2012 ) 110 – 115
Switching current probability density
Total escape rate
Thermal activation
Macroscopic Quantum Tunneling
Determine wp, Q and Ic from fit to data
Determine L R and C

## Slide 11
3 – Tests of Stub Tuner (ST)
First Test Al ST with VNA at 4 K
Terminate ST with 500 kW resistor
4 – Screening (already in program for Quax)
mMetal and Cryoperm screening
Shielding box for JJ. Study of shielding box at 4K

## Slide 12
Task | 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | 4 trimestre
Setup CNR refrigerator |  |  |  | 
Setup LNF refrigerator |  |  |  | 
Bias and daq electronics |  |  |  | 
JJ 4 K DC test |  |  |  | 
JJ @ mK DC test |  |  |  | 
Shield test |  |  |  |