## Slide 1
Samples | rsheet (ohm/sq) | Fluence (J/cm2) | Substrate movement | T (K)
#3 | 1.44x105 | (2-3?) | fixed | 296
#7 | 9.62x104 | 2,5 | fixed | 295
#8 | 1.2x105 | 3,3 | fixed | 295
#9 | 1.02x108 | 5 | fixed | 296
#10 | 1.2x109 | 5.5 | fixed | 296
#11 | 1.35x108 | 5 | fixed | 296
#12 | 0.128x108 | 5 | Circle (diameter: 2 cm) | 296
#13 | 0.13x108 | 5 | Circle (diameter: 2 cm) | 296
#14 | 9.95x1010 | 5 | Circle (diameter: 1 cm) | 296
#15 | 3.38x106 |  | Circle (diameter: 1,6 cm) | 296
Deposited films report