## Slide 1
Personale afferente 2022 in totale 9,5 FTE
Personale afferente 2022 al TIFPA 1.5 FTE
Cian Alessandro [FBK] 0.2
Falferi Paolo [FBK, CNR-IFN] 0.3
Giubertoni Damiano [FBK] 0.2
Federica Mantegazzini [FBK] 0,3
Margesin Benno [FBK] 0.2
Vinante Andrea [CNR-IFN] 0.3
Durata esperimento 3 anni (2022-2024)
Qub-IT - Nuova fabbricazione chip risonatori in FBK e test ai mK
Quantum Sensing with Superconducting Qubits for Fundamental Physics
Obiettivo: sviluppo di un rivelatore di singolo fotone nelle microonde basato su qubit
Prima applicazione: esperimenti Quax @LNL e @LNF per rivelazione assioni
Sezioni/Centri INFN partecipanti (8)
Laboratori Nazionali di Frascati (LNF)
Sezione di Milano Bicocca (MIB)
Sezione di Milano (Mi) Sezione di Pisa (Pi)
Sezione di Firenze (Fi)
Sezione di Ferrara (Fe)
Sezione di Napoli, Gruppo Collegato di Salerno (SA)
Trento Institute for Fundamental Physics and Applications (TIFPA)
Istituzioni esterne partecipanti (2)
Fondazione Bruno Kessler (FBK) Trento
Istituto di Fotonica e Nanotecnologie – CNR Roma
Responsabile nazionale: Claudio Gatti LNF
Responsabili locali: Andrea Giachero MiB, Stefano Carrazza Mi, Paolo Spagnolo Pi, Leonardo Banchi Fi, Sebastiano Schifano Fe, Sergio Pagano Sa, Paolo Falferi TIFPA

## Slide 2
Precedente fabbricazione QT-1 Risonatori singoli λ/2 (l=10.7 mm, n0=5.5 GHz)
Accoppiamento debole «a gap»
Accoppiamento forte interdigitato

## Slide 3
Precedente fabbricazione QT-1 Risonatori multipli λ/4 (n0=5, 5.25, 5.5, 5.75 GHz)
Accoppiamento forte «interdigitato»
Accoppiamento debole «a gomito»

## Slide 4
Precedente fabbricazione QT-1 Risonatori multipli λ/2 (n0=5, 5.25, 5.5, 5.75 GHz)
5 mm
2,5 mm
s
w
s
t
h2
h1
In tutti i risonatori prodotti
W = 10 mm
S = 6.6 mm
t = 150 nm
h2 = 50 nm SiO2
h1 = 670 mm Si

## Slide 7
Schema di Misura
-10dB
-20dB
-20dB
-10dB
-30dB
Switch
Switch
Switch
Resonator
Resonator
IR Filter
IR Filter
IR Filter
IR Filter
TWPA
Bias-Tee
Bias-Tee
Cold Plate
4 K Plate
Room Temperature
Signal
Generator
VNA
MC 20-30 mK
35dB
20dB
2
1

## Slide 8
Goppl et al. JAP, 104, 113904 (2008)
Comportamento atteso per risonatori singoli λ/2
Accoppiamento forte «interdigitato»
Accoppiamento debole «a gap»
Stima del Q intrinseco e di come controllare il Q attraverso la capacità di accoppiamento

## Slide 9
Raffreddati 8 die con risonatori
4 die con ris λ/2 acc. gap
4 die con 4 ris λ/4 ciascuno, accop. IDC e Elbow
Solo una misura con Q>106 (λ/2, 1350000)
Max Q ris λ/4: 85000
Bassa potenza (verso 1 fotone) riduce Q
Problemi
Qualche incollaggio (-> raffreddamento?) fallisce
No Riproducibilità (1 die con Ris λ/2 raffreddato 3 volte). Aging?
Antirisonanza vicino risonanza λ/2 sempre presente (anche nelle simulazioni)
Bassi Q nei Ris λ/4
Non tutte le antirisonanze λ/4 sono sempre presenti
RISONATORI | Qmax high power | Qmax low power | Freq Ris (GHz) | Holder | Bonding | PCB
RES_L/4_IDC_SNAKE | 85000 | 35000 | 5,13 - 5,3614 - 5,572 - 5,7839 | Al | In FBK, Molti in Al e 8 in Au | metal Cu+Au copertura completa
RES_L/2_10700_GAP10 | 1350000 | 27000 | 5,63847 | Al | In lab, pochi in Al | metal Cu+Au copertura completa
RES_L/2_10700_GAP10 BIS | 10? | 10? | 5,863945 | Cu+piastrina | In lab, pochi in Al | metal Cu+Au copertura completa
RES_L/4_IDC_SNAKE n°2 | 4000 | 3600 | ? - 5,376 - 5,597 - 5,8164 | Al | In lab, pochi in Al | metal Cu+Au copertura completa
RES_L/2_10700_GAP10 TRIS | 1000? | 1000? | 5,63668 | Al | In lab, 16 in Al | metal Cu+Au copertura completa
RES_L/4_ELBOW_SNAKE n°3 | 7200 | 6400 | ? - 5,204575 - 5,461286 - ? | Cu | In lab, 22 in Al | metal Cu+Au copertura completa
RES_L/2_10700_GAP10 n°2 | 5700 |  | 5,63706 | Al | In lab, 40 in Al | metal Cu+Au copertura completa
RES_L/4_ ELBOW_TRUMPET | 5000 | 5000 | 5,1549 - 5,409 - 5,6656 - ? | Cu | In lab, 40 in Al | metal Cu+Au copertura parziale
RES_L/2_10700_GAP1 | 27300 | 21100 | 5,637084 | Cu | In lab, 40 in Al | metal Cu+Au copertura parziale
RES_L/2_10700_GAP5 | 1000? | 1000? | 5,641285 | Al | In lab, 40 in Al | metal Cu+Au copertura completa
Risultati Sperimentali (da inizio 2023)

## Slide 10
Differenze fra QT-1 e QT-2
QT-1: deposizione Al rapida (15 nm/s), ad alta T (350 °C), su Si+SiO2 (50 nm)
QT-2 w1: deposizione Al “lenta” (1,5 nm/s), a Tamb, su Si
QT-2 w2: deposizione Al “lenta” (1,5 nm/s), a Tamb, su Si+SiO2 (40 nm)
QT-2 w3: deposizione Al “lenta” (1,5 nm/s), ad alta T (350 °C), su Si+SiO2 (40 nm)
Nuova fabbricazione QT-2 – Stesso Design
Possibili modifiche (migliorative?) nei prossimi run
Grasso Apiezon N (con polvere Cu) al posto della colla GE
Filtri passa basso
Schermo esterno rame + cryoperm
5 switch -> 4 ris
pogo pin
eccosorb su pareti interne schermi
lamierino in Cu per termalizzazione PCB
PCB con tracce più precise

## Slide 11
Fine

## Slide 12
Extra Slides

## Slide 13
PCB: PCB4U Baselectron, AD1000, e=10.2, spessore 0.51 mm, metal Cu+Au 35 micron
Veratim distributore pogo pin
Cavi Delft Circuits Cri/oFlex 2, 30cm da 12 GHz, 430€+iva
Cavi coassiali Cinch Connectors Hand Formable
QMC-CRYOIRF-002MF high cutoff (10 GHz). 600€
Marki FLP-0750, 7.5 GHz, FLP-0960, 9.6 GHz
Switch criogenici Radiall a 2 vie R571433141, 500€
VNA Copper Mountain C2220 21k€