## Slide 1: Proton Energy scan
Luisa occhiuto
University of Calabria& INFN COSENZA

## Slide 2: Energy scan
Danno da radiazione da particelle adroniche a temperature fisse.
TIFPA facility in Trento : irraggiamento a diverse energie e a fluenza fissa, ;
Per l’energy scan: “solid water”*.
*IBA Solid Plate Phantom (RW3).
# Board | Energy scan (MeV) | RW3 thickness (mm)
5 | 145 | 
6 | 75 | 
8 | 45 | 
9 | 25 | 
10 | 18 | 131 ± 1
# Board | Energy scan (MeV) | RW3 thickness (mm)
5 | 145 | 
6 | 75 | 
8 | 45 | 
9 | 25 | 
10 | 18 | 131 ± 1

## Slide 3: Energy scan
Come cambia la fluenza in relazione al degradatore utilizzato? Quanto era efficiente il degradatore?
Dai file di simulazione → Efficiency degraders
Normalizzazione a 145 MeV.
XYProfile at 145 MeV
XYProfile at 18 MeV

## Slide 4: Energy scan
Il fattore di durezza k utile per confrontare il danno da spostamento prodotto da particelle diverse con il danno che sarebbe prodotto da neutroni di 1 MeV e della stessa fluenza.
Il fattore K è utile per convertire la fluenza di una certa classe di particelle a energie diverse nella fluenza di neutroni equivalenti a 1 MeV necessari per operare lo stesso danno da spostamento sul materiale bersaglio.
Evaluation of the hardness k factor* from tables in:
http://rd50.web.cern.ch/NIEL/default.html

## Slide 5: Energy scan
Evaluation of:
dove a 3V overvoltage, efficiency.
Confronto con k factor → Ci dice come cambia il danno per i protoni, danno a 18 MeV rispetto a danno a 145 MeV.
Ma questo prende in considerazione solo il trend.

## Slide 6: Energy scan
Per effettuare un confronto oggettivo tra questi campioni dovremmo calcolare il parametro α (damage parameter):
Dove is the depleted volume, che cambia in base al sensore scelto;
è la fluenza di neutroni equivalenti da 1 MeV.
https://mmoll.web.cern.ch/thesis/

## Slide 7: Energy scan
Nel nostro caso:
Next step → Normalizzazione al Guadagno in corrente Current gain (Gc).
Questa formula ci dice quanti danni ha riscontrato il sensore per unità di neutrone (da 1 MeV) incidente.
Questo è utile per avere un valore oggettivo di quale sia il danno da radiazioni non ionizzanti.