## Slide 1: Introduzione al degassaggio

## Slide 2: Sorgenti di carico gassoso
Gas iniziale Rimozione della pressione atmosferica; Inizialmente dominante;
Gas di Processo Utilizzato per innescare fenomeni; Contributo dominante; Bisogna conoscere il flusso;
Perdite di Tenuta Idealmente la tenuta è perfetta, ma ci sono difetti; Difetti nelle pareti, nelle tenute, nelle valvole; Volumi intrappolati sono fughe virtuali;
Riflusso o Back-Streaming Processo di migrazione contrario al pompaggio; Effetto minimo; Può essere ridotto con schermi, trappole, …
Degassaggio dei materiali Può essere il contributo più importante; Difficile da stimare e da contrastare; Include la permeazione delle pareti;

## Slide 3: Gas iniziale
Grafico Log-Lineare
Grafico Log-Log
La diminuzione della pressione è dovuta alla velocità della pompa S e al volume V della camera secondo la costante di tempo:
Decadimento esponenziale
Costante di tempo

## Slide 4: Efficienza di cattura di una pompa (coefficiente Ho)
Probabilità di pompaggio o fattore Ho è data dal rapporto:
Velocità di pompaggio S0 per un gas con velocità media c di un apertura di area A, senza nessun riflusso
Esempio pompa criogenica
Flangia DN 200 CF
SH2O = 4600 lt/s
SH2 = 2200 lt/s
Usando la PM dei gas a 20°C, d = 200mm, J = c/4, S0 = J Ap si ottiene :
JH2O=14.7 lt/s-cm2 → S0,H2O = 4616 lt/s → PHo,H2O = 99.7%
JH2 = 44 lt/s-cm2 → S0,H2 = 13850 lt/s → PHo,H2 = 15.9%
JH2 = 37 lt/s-cm2
JH2 = 44 lt/s-cm2
JH2O = 14.7 lt/s-cm2
JH2O = 0.05 lt/s-cm2

## Slide 5: Sorgenti di Degassaggio

## Slide 6: Schematizzazione della superficie di un metallo
Superficie di rame (incisa chimicamente) per l’evidenziazione dei grani
specie debolmente assorbite
molecole di acqua legate con legami forti
Strato di terminazione a perossidi
Ossido metallico

## Slide 7: Interazione Gas-Superfice
Adsorbimento: fenomeno che fissa le molecole sulla superficie
Absorbimento: assorbimento diffuso delle molecole e in profondità del materiale
Assorbimento/Desorbimento riferite alle molecole sono dei fenomeni di trasporto generici
I fenomeni di adsorbimento o absorbimento sono accompagnati dalla formazione di legami tra molecole del gas e molecole della superficie che possono essere sia di natura chimica (chemiassorbimento) o fisica (fisisorbimento).

## Slide 8: Forze di Dispersione (legame di Van der Waals)
Legame | Buca di potenziale [kcal/mol] | Distanza [Angstrom] | Temperatura Ebollizione @1atm [K]
He-He | 0.020 | 2.86 | 4.2
H2-H2 | 0.073 | 3.28 | 20.4
Ne-Ne | 0.071 | 3.12 | 27.3
N2-N2 | 0.182 | 4.12 | 77.4
CO-CO | 0.219 | 4.02 | 81.9
Ar-Ar | 0.246 | 3.83 | 87.4
CH4-CH4 | 0.272 | 4.28 | 111.7
a 20°C

## Slide 9: Assorbimento fisico su una superficie
Non c’è alcun scambio di elettroni o dissociazione
Una specie gassosa è soggetta a molte forze quando si avvicina a una superficie;
Si crea una buca di potenziale più profonda [1-5 kcal/mol];
Dipende dalla specie chimica della superficie e dal grado di saturazione;
Ad esempio l’Argon gassoso è più stabile su una superficie di grafite, rispetto ad uno strato di argon condensato;

## Slide 10: Assorbimento chimico su una superficie
Potenziale LJ 10-4
Nsurf = 1015 at/cm2
qc = 2 kcal/mol
qp = 0.1 kcal/mol
Zc = 6 Angstrom
Zp = 12 Angstrom
Ci sono scambi di elettroni o dissociazione
C’è una prima buca di potenziale di fisisorbimento
Si crea una buca di potenziale più profonda [10-200 kcal/mol];
Molecola Fisioadsorbita
Molecola Chemiadsorbita
Proprietà | Fisiadsorbimento | Chemiadsorbimento
Tipo di interazione | Legame di Van der Waals a lungo raggio (dipolo) | Legame chimico per ibridizzazione degli orbitali elettronici
Energia di legame (calore di adsorbimento q) | 1-5 kcal/mol e dipende dalla massa, dalla polarità e dalla polarizzabilità | 10-200 kcal/mol e dipende dal tipo e forza del legame chimico
Distanza dalla superficie | 1-3 Angstrom | 3-10 Angstrom
Specificità del materiale | Dipendenza debole | Dipendenza forte
Altre proprietà | Non dissociativo, reversibile, veloce | Le molecole devono dissociarsi (o riorganizzarsi), la velocità dipende dall’energia di attivazione

## Slide 11: Tempo Medio di Permanenza
ΔHd
Tempo di permanenza (o tempo di soggiorno) in una buca di potenziale è:
è l’intervallo di tempo medio per cui viene fatto un tentativo di uscita. Oscillazione molecolare
a 20°C
 | Caso tipico | Tempo di permanenza
100 cal/mol | Elio | 1.2 x 10-13 sec
1.5 kcal/mol | H2 (fisiadsorbimento) | 1.2 x 10-12 sec
3.5-4 kcal/mol | Ar, CO, N2, CO2 (fisiadsorbimento) | 1 x 10-11 sec
10-15 kcal/mol | chemiadsorbimento debole, fisiadsorbimento molecole organiche | 3 x 10-6 sec 2 x 10-2 sec
20 kcal/mol | H2 (chemiadsorbimento) | 100 sec
25 kcal/mol |  | 6 x 105 sec = 1 sett.
30 kcal/mol | CO chemiadsorbito su Ni | 4 x 109 sec > 100 anni
40 kcal/mol |  | 1017 sec ≈ età terra
150 kcal/mol | O chemiadsorbito su W | 101100 sec > età universo
 | Caso tipico | Tempo di permanenza
100 cal/mol | Elio | 1.2 x 10-13 sec
1.5 kcal/mol | H2 (fisiadsorbimento) | 1.2 x 10-12 sec
3.5-4 kcal/mol | Ar, CO, N2, CO2 (fisiadsorbimento) | 1 x 10-11 sec
10-15 kcal/mol | chemiadsorbimento debole, fisiadsorbimento molecole organiche | 3 x 10-6 sec 2 x 10-2 sec
20 kcal/mol | H2 (chemiadsorbimento) | 100 sec
25 kcal/mol |  | 6 x 105 sec = 1 sett.
30 kcal/mol | CO chemiadsorbito su Ni | 4 x 109 sec > 100 anni
40 kcal/mol |  | 1017 sec ≈ età terra
150 kcal/mol | O chemiadsorbito su W | 101100 sec > età universo
Modello ideale
T = 300K
τ0 = 10-13 s

## Slide 12: Soluzione Analitica Semplificata
La specie adsorbita risiede sulla superficie per un tempo pari a:
Una specie gassosa nel volume prima di essere rimossa dal sistema deve fare almeno n tentativi:
Le specie gassose stanno nel sistema per un tempo di circa
La pressione nel sistema è quindi uno svuotamento esponenziale con una costante di tempo pari a e con una quantità di molecole iniziali pari a
Le molecole sono tanto più difficili da rimuove quanto più è profonda la buca di potenziale e tanto più è probabile che la superficie catturi la specie gassosa

## Slide 13: Semplice Modello Matematico per il Degassaggio
#molecole della specie gassosa alla superficie
volume e area e temperatura del sistema
velocità di pompaggio (adsorbimento) della superficie
fattore di incollaggio
Equazione del volume
Equazione della superficie
Degassaggio
Adsorbimento
tempo medio di permanenza
barriera energetica per degassaggio

## Slide 14: Pompaggio con strato di adsorbato a diverse energie
ΔHd = 16 kcal/mol
ΔHd = 18 kcal/mol
ΔHd = 17 kcal/mol
ΔHd = 20 kcal/mol
ΔHd = 22 kcal/mol
Parametri modello ideale
Gas = H2O @ 20°C
V = 1 lt
A = 100 cm2
S = 1 lt/s
α = 1 (prob. Assorbimento)
τ0 = 10-13 s
nw(0) = 1 monolayer (1015 at/cm2)
Specie gassose con energia bassa degassano presto
Specie gassose con energia alta non contribuiscono alla pressione
Energie intermedie 15-25 kcal/mol contribuiscono a una discesa lenta della pressione
Acqua su acciaio inox e alluminio ha energie 19-23 kcal/mol
E’ il maggior contributo durante il pompaggio

## Slide 15: Effetto della temperatura sul degassaggio
ΔHd = 20 kcal/mol
ΔHd = 17 kcal/mol
ΔHd = 26 kcal/mol
ΔHd = 23 kcal/mol
Aumentando la temperatura del sistema si accorcia il tempo medio di permanenza
Anche specie gassose con energie elevate hanno una maggiore probabilità di essere rimosse dal sistema
Parametri modello ideale
Gas = H2O @ 230°C
V = 1 lt
A = 100 cm2
S = 1 lt/s
α = 1 (prob. Assorbimento)
τ0 = 10-13 s
nw(0) = 1 monolayer (1015 at/cm2)
Desorbimento è indotto da una fonte di energia esterna

## Slide 16: Andamento della pressione nel tempo (1/2)
Parametri modello ideale
T = 20°C
V = 5 lt
A = 1 m2
S = 20 lt/s
τ0 = 10-13 s
nw(0) = 1 monolayer (1015 at/cm2)
k = 10
k = 1000
Inizialmente è svuotato il gas contenuto nel volume con un tempo caratteristico tipico per un sistema con una pompa:
Successivamente a un tempo maggiore viene svuotato il layer adsorbato con un tempo:
Se la superficie ha un pompaggio molto maggiore della pompa, ovvero: allora il tempo di permanenza di moltiplica per il numero di rimbalzi:
In questo caso le specie gassose sono così poche che non c’è più l’effetto sul volume.
k = 0.001
Per ogni punto del grafico al tempo t c’è un particolare in cui la pressione del sistema è massima.

## Slide 17: Andamento della pressione nel tempo (2/2)
Parametri modello ideale
T = 20°C
V = 5 lt
A = 1 m2
S = 20 lt/s
τ0 = 10-13 s
nw(0) = 1 monolayer (1015 at/cm2)
k = 10
k = 1000
k = 0.001
Calcolo della derivata di rispetto a ottengo che
Sostituendo questo valore nell’equazione del pumpdown ottengo:
C’è la dipendenza con per le superfici metalliche come nella pratica:
Il sistema equivale a molti sistemi con diversi siti di adsorbimento e con diversi valori di energia o probabilità di adsorbimento. Questa è la condizione peggiore perché possono anche degassare meno ( è per qualche motivo minore di 1 ML).

## Slide 18: Semplice Modello Matematico per il Degassaggio
I semplici modelli presentati suppongono la presenza di un singolo sito di desorbimento o la coesistenza di molti siti di desorbimento completamente indipendenti.
Inoltre, quando si considera il riassorbimento, la velocità di pompaggio della parete viene assunta costante.
Sono necessari modelli molto più complicati per tenere conto della velocità di pompaggio variabile della parete e dell'interdipendenza della popolazione dei diversi siti di adsorbimento.
Tuttavia, le caratteristiche essenziali del desorbimento sono già considerate dai modelli più semplici:
Il tasso di degassaggio di un singolo sito di desorbimento diminuisce come funzione esponenziale del tempo, il cui tempo di decadimento è il tempo di desorbimento.
Temperature più elevate consentono un degassamento più rapido.
Il tempo di decadimento aumenta in caso di ripompaggio delle pareti.
Il tasso di degassamento può avere un'evoluzione t-1 solo se si considera il desorbimento simultaneo da molti siti.
Il degassaggio specifico massimo a 20°C è dato dall’espressione:

## Slide 19: Misure di degassaggio per alcuni materiali

## Slide 20: Evoluzione del degassaggio di H2O in funzione del tempo
q [mbar lt/s-cm2]
Titanio e Alluminio sono eccellenti materiali in termini di degassaggio
Tra gli acciai il 316L è il 316LN sono migliori del 304L per t<10hr
L’effetto del trattamento di Vacuum Firing non è particolarmente significativo per il desorbimento dell’acqua.

## Slide 21: Effetto dell’esposizione all’ambiente sul degassaggio dell’acqua
Camera stoccata in condizioni normali per un tempo lungo. Si presume 30%-50% RH
Peggioramento per tempi corti di pompaggio;
Per tempi lunghi le curve si equivalgono.

## Slide 22: Degassaggio dell’idrogeno dai metalli
Una volta ridotto in modo significativo il degassamento del vapore acqueo, l'idrogeno molecolare diventa la principale specie degassata nei metalli.
Il degassaggio è dovuto principalmente alla diffusione spontanea e alla ricombinazione sulla superficie dell'idrogeno atomico disciolto nella massa.
In generale, il tasso di degassaggio dell'idrogeno non dipende dalla durata del pompaggio e una riduzione irreversibile del suo valore si ottiene riscaldando il recipiente sotto vuoto o in aria.
Aumento della pressione per un test di risalita, dopo alcuni trattamenti termici per eliminare H2O.
D: rateo di diffusione nel materiale
νθ: rateo di desorbimento
νs: rateo di assorbimento
Kθ: rateo di desorbimento
Fattore di incollaggio è circa nullo e l’idrogeno non viene riassorbito. L’esposizione all’aria ricarica la superficie di acqua, ma non di idrogeno.
Degassaggio costante nel tempo;
Cinetica Limitata dalla Diffusione (alta conc.)
Cinetica Limitata dalla Ricombinazione (bassa conc.)

## Slide 23: Idrogeno nell’acciaio
In 1cm3 di acciaio 1 ppm p/p di H2 → 56 ppm at/at
→ 8 µmol
→ 0.1 mbar lt
Dissoluzione accompagnata da dissociazione
Legge di Sieverts predice la concentrazione
Costante di equilibrio termicamente attivata
Concentrazioni in unità pratiche
1 ppm p/p
0.1 ppm p/p
0.01 ppm p/p
0.001 ppm p/p
Forno HV a 950°C
ambiente
Fornace a gas a 1000°C
Degassaggio parete sottile

## Slide 24: Diffusione dell’idrogeno nell’acciaio
Equazione della diffusione
Degassaggio specifico alla superficie
c = c0 per 0 ≤ x ≤ d con t = 0
c = 0 per x = 0 e x = d con t > 0
Lastra uniformemente concentrata con continuo svuotamento

## Slide 25: Degassaggio dell’idrogeno nell’acciaio
Ci sono due andamenti limite
t < to (degassaggio con parete semi infinita)
t > to (degassaggio con parete sottile)
Effetto dell’ i-esimo ciclo di degassaggio «rettangolare» alla temperatura Tbk e di durata tbk
Numero di Fourier
Lunghezza di migrazione dopo un bakeout
Tempo caratteristico
Fattore di riduzione

## Slide 26: Esempio numerico di degassaggio dell’idrogeno
Migrazione di circa 3-4 μm in 24hr @ 20°C ≈ D = 10-12 cm2/s
Concentrazione 10 wt ppm di H @ 20°C ≈ c0 = 1 mbar lt/cm3
Spessore parete SS ≈ d = 3mm
Processo della diffusione è basato su una soglia energetica
E’ considerato basso?
Ed = 12 kcal/mol (misurato nel 304L)
D0 = 4.73x10-7 cm2/s
Migrazione di circa 1 mm in 24hr @ 300°C ≈ D = 10-7 cm2/s
a 20°C

## Slide 27: Valori di degassaggio dell’idrogeno nei vari materiali
Chart: Degassaggio rispetto a q304L=10-11 mbar lt/s-cm2
| Ti | Al | 316L-XHV | 316LN-XHV | 316L | 316LN | 304L
 | 0.0025 | 0.0055 | 0.0051 | 0.0099 | 0 | 0 | 0
376.00 170.91 184.31 94.95 316L 316LN 304L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.7 | 0.94

## Slide 28: Degassaggio nei materiali plastici
Il degassaggio dei polimeri è molto più elevato di quello dei metalli. Per due ragioni:
un polimero contiene molti più gas di un metallo (SOLUBILITA’)
La mobilità dei gas nei polimeri è di ordini di grandezza superiore a quella dei metalli. (DIFFUSIONE)
I fluoroelastomeri o fluorocarburi (FKM), noti anche come Viton®, sono polimeri altamente fluorurati adatti all'uso continuo a temperature elevate. Sono disponibili diversi gradi, tra cui copolimeri e terpolimeri. I gradi più comuni sono costituiti da tetrafluoroetilene, esafluoropropilene e fluoruro di vinilidene.

## Slide 29: Confronto del degassaggio specifico per alcuni materiali
10-6
10-9
10-8
10-7
10-5
0.1
1
10
Tempo [hr]
Degassaggio Spec. [torr lt/s-cm2]
modello semplice per H2O
Type I, metals
Type II, plastics
Type III, plastics
Dipendenza Temporale
Desorbimento dell’acqua
Diffusione dal volume (limite)
Svuotamento del volume

## Slide 30: Comportamento di una guarnizione ISO-KF DN 40 in Viton

## Slide 31: Comportamento di una guarnizione ISO-KF DN 40 in Viton

## Slide 32: Permeazione nei materiali
Δp: 1 bar
1 mm
1 m2
Qperm
Il fenomeno della permeazione è la penetrazione e il passaggio di gas attraverso il materiale, da un ambiente a pressione maggiore a uno a pressione minore.
Ad esempio, il passaggio attraverso i micropori o il materiale sinterizzato, anche se di solito la permeazione è considerata un processo a tre fasi e una combinazione di due effetti: la solubilizzazione e la diffusione.
Il flusso di gas Q (mbar lt/s) che passa attraverso la lastra di area A è
Flusso per unità di area allo stato stazionario con n = 1 e plo ≈ 0
Definizione di permeabilità
Legge di Henry per la solubilità
Unità di misura
[cm2/s] = 105 [mbar lt/s cm-2 mm/m2 bar-n]
n = 1 o 0.5 a seconda della dissociazione

## Slide 33: Esempio Numerico
Rmedio = 48mm
d = 5.3mm
h = 4mm
Flangia DN 40 ISO-KF con 50%RH

## Slide 34: Transiente di Flusso
4x10-7 mbar lt/s
4x10-6 mbar lt/s
Degassaggio [mbar lt/s]
Tempo [hr]
1 sett.
1 mese
2 mesi
Grafico per RH%=50
4x10-10 mbar lt/s
Flusso Argon
Flusso Acqua
3.2x10-9 mbar lt/s
Alta solubilità dell’acqua nel Viton

## Slide 35: Comportamento con la Temperatura
4x10-8 cm2/s
4x10-3
Confronto tra le stime
K = 3x10-6 cm2/s
RH% = 50
K = 4x10-8 cm2/s
p = 1000 mbar
Il grafico tiene conto di un RH%=50 per aria

## Slide 36: Confronto con altri materiali
Dal grafico confrontiamo il dato a 10hr con le tabelle
(Unità della tabella sono in mbar lt/s-cm2)
t = 100 hr (?)