## Slide 1
Superconduttività in
Radio
Frequenza
@LNL
Cristian Pira
RPF@LNL
17 Gennaio 2025

## Slide 2: Contesto scientifico
Previste circa 350 cavità 400 MHz a film sottile Nb su Cu
Future Circular Collider
Approvazione: 2027-2028
Sostituirà LHC nel 2040
Tecnologia simile a LHC ma richieste performance superiori
Q0
LHC cavities Q vs Eacc @4.5 K
Eacc (MV/m)
LHC
FCC-ee
1 cell
FCC-ee
2 cell
Graph from Carlota Pereira Carlos, FCC week 2023
Come aumentare Q e Eacc?
Finitura Superficiale Rame
Coating Superconduttivo

## Slide 3
Meccanismo
Vantaggi
Plasma Electrolytic Polishing
Plasma Electrolytic
Polishing
Green
Soluzioni saline diluite,
no acidi concentrati
Veloce
Da 5 a 30 volte più rapida rispetto alle tecniche tradizionali di polishing
Efficace
A parità di spessore rimosso, rugosità più bassa rispetto alle altre tecniche di polishing
Versatile
Meno sensibile di EP alla geometria del catodo. Compatibile con AM
Elettrochimica + Plasma
LNL al momento è l’unico laboratorio al mondo a possedere la tecnologia PEP per Rame e Niobio
(3 brevetti depositati)
1
Polishing

## Slide 4: Risultato Agosto 2024:
Prima cavità ellittica 1.3 GHz trattata con successo via PEP 1 anno in anticipo sulla schedule!
Adattato impianto ALPI QWR
Rimossi 150 µm in 30 minuti!
(con EP ci sarebbero volute circa 12 ore)
1
Polishing

## Slide 5: Prospettive future:
Validare e inserire PEP nel protocollo di produzione di FCC
Validazione su 1.3 GHz:
Produzione cavità idroformata (Novembre 2024)
Trattamento PEP (Marzo-Aprile 2025)
Coating Nb (Maggio-Giugno 2025)
Test RF (Luglio-Agosto 2025)
Studio scalabilità a cavità 400 MHz FCC
Se ha successo…
1
Polishing

## Slide 6: Coating Nb3Sn su Cu
1
Polishing
Altri vantaggi:
Raffreddamento via cryocooler (invece di elio liquido) in piccoli acceleratori industriali
SC ad alti campi magnetici  applicazioni Quantum Sensing
Sostituire Nb @2 K con Nb3Sn @4.5 K riduce i costi criogenici di un fattore 3
Tc Nb = 9 K
Tc Nb3Sn = 18 K
QNb @2K ≈ QNb3Sn @4,5K
È una grossa sfida tecnologica:
Nb3Sn è un materiale estremamente fragile
Diagramma di fase complesso (presenza di fasi spurie)
Necessità di alta temperature per fase corretta (rame limita T di processo)
Diffusione di Sn e Cu
Coating SC
2

## Slide 7: Risultato Aprile 2024:
Ricetta Nb3Sn ottimizzata e primo test RF
(su piccolo risonatore planare)
Migliori performance RF mai misurate su QPR a 4.2 K
Rs of 23 nΩ @ 4.5 K, 20 mT
Quench >70 mT @ 4.5 K
QPR Nb3Sn
G=216 Ω
Tc = 17.2 K
Equivalente a Q di 9·109 @5 MV/m @4.5 K
5 volte meglio di LHC
Compatibile con FCC
Misure RF Nb3Sn effettuate su QPR in Nb presso
1
Polishing
Coating SC
2

## Slide 8: Prospettive Future
Realizzare e misurare prima cavità 1,3 GHz Nb3Sn su Cu
Sistema da vuoto pronto
Sorgente Magnetron in produzione
Nb3Sn su cavità 1.3 GHz Nb bulk per validare performance RF del coating (2025)
Nb3Sn su cavità 1.3 GHz Cu con buffer layer (2026-2028)
Collaborazioni in corso con:
1
Polishing
Coating SC
2

## Slide 9
Qubit3D
e Quantum Sensing
Cavità SRF sono anche componenti principali di dispositivi quantum
Quantum
3
Qubit3D in Al per Quantum Counting
(NQSTI)
Aloscopio Superconduttivo in NbTi per la ricerca di Assioni (QUAX, SAMARA)

## Slide 10: Primo Qubit3D italiano
Risultato Dicembre 2024:
Il risonatore 3D in Alluminio è stato costruito presso l’officina dei LNL e la superficie ottimizzata ai LNL sviluppando un protocollo simile a quello delle cavità acceleratrici SC
Quantum
3
Qcavità = 105
Courtesy of Claudio Gatti, LNF
Qcavità = 106

## Slide 11: Conclusioni
SRF27 Padua
3 importanti risultati raggiunti nel 2024 che permettono ai LNL di rimanere un riferimento nella comunità internazionale SRF:
  Primo PEP su cavità ellittica 1.3 GHz
  Migliori Performance Nb3Sn su Cu
  Primo Qubit3D italiano
Nuove sfide ancora più grandi nel 2025
SRF27 sarà organizzata a Padova da LNL e LASA
SRF27 Padua

## Slide 12: Grazie!
This project has received funding from the European Union’s Horizon-INFRA-2023-TECH-01 under GA No 101131435 – iSAS
and from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation programme under GA No 101004730 – I.FAST
Work supported by INFN CSN5 experiment SAMARA and INFN CSN1 experiments SRF and RD_FCC
Oscar Azzolini
Fabrizio Stivanello
Cristian Pira
Eduard Chyhyrynets
Mourad El Idrissi
Dorothea Fonnesu
Davide Ford
Anita Fetaj
Giacomo Mastrotto
Matteo Lazzari
Thomas Bortolami
Alessandro Salmaso