## Slide 1: SQUEEZE

## Slide 2: SQUEEZE
GOAL: realize an integrated photonic chip using Lithium Niobate on Insulator (LNOI) technology for the generation of squeezed light
STEPS
Chip design
Waveguides
Splitter/Couplers
Electro-Optic Modulator (EOM)
Mach-Zehnder Interferometer (MZI)
Second-Harmonic Generation (SHG)
Component integration
OPO coupling

## Slide 3: Status: Silicon Nitride strip-loaded waveguides
SiO2
LN
SiN
Si
Comsol simulations
Commercial
Wafer
2 μm
LN
Air
SiO2
200 nm
500 nm
SiN
SiN deposition
RF reactive magnetron sputtering @ INFN-LNL
RBS @ LNL (AN2000) | 
N/Si | 1.35
Si | 53.5%
N | 39.6%
O | 6.3%
Ar | 0.5%
Roughness ~ 0.6 nm
Ellipsometry (1550 nm): n ~ 2.03, k < 10-4
Waveguide design
Waveguide fabrication
UV maskless lithography @ DFA

## Slide 4: Next step: fiber alignment apparatus
x, y, z
x, y, z
Lensed PM
optical fibers
Sub-micrometric 5-axis fiber alignement stages
with PM fiber rotation
x, y, z,
Chip 4-axis
stage
chip
TEC
LASER
DETECTOR
Rot
microscope
Description | € | Q.ty | Tot.
Thorlabs MAX313D/M | 1.9k | 2 | 3.8k
Thorlabs AMA562/M | 0.1k | 2 | 0.2k
Thorlabs APY002/M | 0.43k | 2 | 0.86k
Thorlabs HFR007 | 0.33k | 2 | 0.66k
Thorlabs MVS05/M | 0.84k | 1 | 0.84k
Thorlabs LX20/M | 0.96k | 1 | 0.96k
Thorlabs PR01/M | 0.38k | 1 | 0.38k
Thorlabs miscellanea | 1k | 1 | 1k
OzOptics lensed fibers | 0.15k | 8 | 1.2k
DinoLite microscope | 0.64k | 1 | 0.64k
Total (ex. VAT) |  |  | 10.5k
Rot
Under development
NOTE: the IR detector is still being evaluated

## Slide 5: Assegnazione vs spese
Tipologa | ITEM | Assegnazione (k€) | Sub iudice | Speso (k€) | Note
CONS | 2 Substrati LNOI | 7.5 |  | 9.88 | In attesa di consegna
CONS | Micrometro |  |  | 0.2 | 
CONS | Utilizzo camera bianca | 2.0 |  |  | 
CONS | Sputtering deposition | 2.0 | 3.0 |  | 
CONS | Materiali di consumo | 4.0 |  | 2.0 k€ | 
INV | Set up per accoppiamento in guida | 16 |  | k€ | Preventivo in corso, manca CCD IR ()
TRASPORTI | Spedizione in USA per misure |  |  | 0.6 | Spostamento
 | TOTALE | 31.5 | 3.0 | 25.7 | 
Tipologa | ITEM | Assegnazione (k€) | Sub iudice | Speso (k€) | Note
CONS | 2 Substrati LNOI | 7.5 |  | 9.88 | In attesa di consegna
CONS | Micrometro |  |  | 0.2 | 
CONS | Utilizzo camera bianca | 2.0 |  |  | 
CONS | Sputtering deposition | 2.0 | 3.0 |  | 
CONS | Materiali di consumo | 4.0 |  | 2.0 k€ | 
INV | Set up per accoppiamento in guida | 16 |  |  | 
TRASPORTI | Spedizione in USA per misure |  |  | 0.6 | Spostamento
 | TOTALE | 31.5 | 3.0 | 25.7 | 
Possibilità di acquisto CCD IR spostando 6 k€ da CONS + 3 k€ SJ già quest’anno.

## Slide 6: Attività 2026
Fabbricazione guide tramite e-beam lithography a Trieste (collaborazione con Prof. F. Romanato)
Test di produzione di seconda armonica tramite conversione ottica su chip ottico commerciale, come attività propedeutica alla generazione di luce squeezed.

## Slide 7: Richieste 2026
TIPOLOGIA | ITEM | COSTO PREVISTO (k€) | NOTE
CONS | Materiale di consumo e camera bianca | 10 | 
CONS | Substrati LNOI | 7,5 | erroneamente ascritti a inventariabile, ma in realtà sono CONS
INV | Anticipo per CCD IR | 2,5 | Se non si può sbloccare SJ dell’anno precedente
INV | SHG in fibra | 12 | 

## Slide 8: FTE e utilizzo di servizi
Nome | Affiliazione | Ruolo | FTE
Marco Bazzan | DFA | Responsabile locale | 20
Jean Pierre Zendri | INFN – PD | Ottica, elettronica | 10
Simone Marchetti | DFA | Microfabbricazione, ottica, elettronica | 40
Filippo Romanato | DFA | Microfabbricazione | 20
Gianluigi Maggioni | DFA | Deposizione film | 
Officina Meccanica: 1 M.U. Per realizzazione componenti da banco ottico