## Slide 1: Attività Sensori Diamante (TS+PI) e Resoconto Economico TS
Lorenzo Vitale
per le unità di Trieste e Pisa

## Slide 2: Sensori disponibili
PI dispone di 2 sensori DDL (Diamond Detector Ltd) 4.7 x 4.7 x 0.15 (0.3) mm3
  Acquistati in precedenza
  preassemblati

## Slide 3: Nuovi Sensori
Pochi fornitori rimasti:
  DDL ha chiuso 05/2012; sembra che abbia passato il know-how a Micron
  II-VI in USA
TS ha ordinato 3 sensori a Micron 12/2012:
  2 policristallini 5.0 x 5.0 x 0.5 mm3
  1 monocristallino 4.0 x 4.0 x 0.5 mm3

## Slide 4: Front Metallization
3x3 pads 1.2 x 1.2 mm2
Micron sta sperimentando diverse tecniche di metallizzazione / contatto:
  Al only: 10B doping + Al
  Al/Ti: TiW, anneal, e poi Al
  Graphite: 10B doping (o meglio ancora C se disponibile) per “grafitizzare”, anneal, e poi Al
Tempi di consegna ancora ignoti

## Slide 5: Backside metallization pattern
The side L is not critical for us. If this does not create problems for the proper operation of the sensor, the metallization could extend to the chip edge.
Two rectangular pads separated by a narrow gap (0.1 mm ?)
dividing the area in half.
The gap allows to illuminate with a laser to generate charge in the bulk.
Large band gap of diamond (5.5 eV) => deep UV (λ ≤ 225 nm) laser needed!

## Slide 6: Programma di Test a Trieste
Caratterizzazione statica (I-V, C, stabilità nel tempo)
Misure di rumore e di CCE sul pixel centrale con catena Amptek a canale singolo: preamp. A250 (2.5 ns risetime) + formatore digitale PX5 (tempo di formatura semi-gaussiano equivalente 40 ns – 40 µs) già usata per testare altri sensori

## Slide 7: Programma di Test a Trieste (cont.)
Segnale generato con sorgente beta 90Sr (all'Area disponiamo di una puntiforme da ~2 MBq) o sorgente X 241Am (forse poca carica?) o con laser (se ne troviamo uno adatto)
Capacità stimata di una pad ~0.5 pF => dominano altri contributi (≤10 pF)

## Slide 8: Programma di Test a Pisa
Misure di CCE a tempi molto più veloci (sempre sul pixel centrale) con catena in sviluppo con CSA (Charge Sensitive Amplifier 1 ns risetime) ispirato a
  http://www-norhdia.gsi.de/talks/2nd/cara.pdf
Scintillatore per trigger esterno
Segnale generato con sorgente beta 90Sr o con laser (?)

## Slide 9: Resoconto Economico TS
Assegnazione 25,310 €
  Spese generali 8,308-2,025(8%) = 6,283 €
  Spese personale non dipendente 3,000 €
  Consumo e altro 14,002 €
Per ora abbiamo speso/impegnato “solo” ~700 € di missioni, in quanto i sensori sono stati ordinati con fondi SuperB (19,965 €)
Prevediamo di ordinare ancora altri sensori (da fatturare e pagare entro 17 ottobre 2013!!!)