## Slide 1: Thin Films @ LNF
A. Clozza, M. Miliucci

## Slide 2: Thin Film for CIGS
Deposizione Back Contact
Deposizione Assorbitore CIGS
Deposizione secondo componente eterogiunzione
Deposizione TCO
Deposizione secondo contatto

## Slide 3: Solar Cell Structure
Substrate
(soda lime glass)
ZnO 100nm
Al contact
Mo 300nm
GIGS 2μm
ZnO(Al) 300nm
CdS 50nm
Cella solare CIGS standard

## Slide 4: Solar Cell Structure

## Slide 5: CIGS Structure
Cu
Se
In-Ga

## Slide 6: Soda Lime Glass
SiO2 ≈ 75%
CaO ≈ 14%
Na2O ≈ 16%

## Slide 7: Solar Cell Structure
Cella solare CIGS standard
Na
Soda Lime glass
Mo
CIGS

## Slide 8: Ruolo Na
Una accidentale aggiunta di una piccola quantità di Na proveniente dal substrato, diffusasi attraverso il film di Mo, ha incrementato l’efficienza della cella.
Un eccesso di sodio porta ad un deterioramento generale delle caratteristiche della cella e, quindi, della sua efficienza
Impedire la diffusione poco controllabile del Na dal substrato tramite opportuni strati barriera
Deposizione di NaF in modalità controllata

## Slide 9: Tecnologie di Deposizione
Magnetron Sputtering: (vuoto)
  Mo DC
  NaF RF
  CIG precursore per codeposizione
Calcogenizzazione: (atmosfera)
  In atmosfera di H2Se
  Alta temperatura: T ≥ 500°C
  Alta tossicità di H2Se
Chemical Bath Deposition: (bagno chimico)
  CdS completamento eterogiunzione
Magnetron Sputtering: (vuoto)
  TCO RF – DC

## Slide 10: Cosa si fa a Frascati
R&D di opportune tecnologie di deposizione
Sinergia con PED
Studio di substrati alternativi al vetro
Obiettivo:
Ottimizzazione dell’efficienza energetica
Ottimizzazione del processo
Ottimizzazione del rapporto €/W

## Slide 11: Sputtering

## Slide 12: Solar Cell Structure
ZnO 100nm
Al contact
NaF
GIGS 2μm
ZnO(Al) 300nm
CdS 50nm
Substrato:
Acciaio inox
Rame
…
TiN (strato barriera)
Mo 300nm

## Slide 13: Substrati
Metallici:
  Back Contact automatico
  Flessibili, spessori sottili 50 ÷ 100 μm
Plastici:
  Flessibilità
Ceramici:
  Incorporati ad elementi architettonici

## Slide 14: Metalli
Acciaio inox da 125 μm
Bronzo da 125 μm

## Slide 15: Ceramici
Ceramiche Vetrificate fornite da Marazzi

## Slide 16: Tecniche di Deposizione
Uniformare l’ambiente di processo
Deposizione sotto vuoto
  Barriera: Sputtering
  Contatto metallico: Sputtering
  NaF: Sputtering
  CIGS: PED
  ZnS o simili: Sputtering
  TCO: Sputtering
  Metallizzazione: Sputtering
Basse temperature di processo: T ≤ 250°C
Ottimizzazione del Processo
Riduzione Costi

## Slide 17: Apparato

## Slide 18: Apparato

## Slide 19: Apparato

## Slide 20: Immagini SEM

## Slide 21: Immagini SEM

## Slide 22: Immagini SEM

## Slide 24: Sviluppi
Sistemazione degli apparati in nuovi locali
Utilizzo di una camera pulita
Nuovo sistema di deposizione
Nuova Strumentazione
Substrati da 160x160 mm