## Slide 1: Stato test\lotto
Lotto 3D colonne ohmiche terminate ( doping) in attesa TEOS
Test DRIE = osservazione al SEM vecchi test
TEOS & DRIE fuori linea
  TEOS attesa quarzeria ( dovrebbe arrivare in settimana)
  DRIE sistema di pompaggio in riparazione ( due settimane da ora)

## Slide 2
Foro | Diametro nominale | Altezza | Superficie | Fondo
12.2 | 12 | 140 | 8.7 | 5.2
10.3 | 10 | 126 | 5.6 | 4
6.5 | 6 | 98 | 5 | 2.6
7.5 | 7 | 111 | 5.5 | 2.9
4.4 | 4 | 92 | 3.4 | 2.4
Foro | Diametro nominale | Altezza | Superficie | Fondo
5.1 | 5 | 99 | 3.5 | 3.2
5.5 | 5 | 99.5 | 5.5 | 2.9
5.5 | 5 | 100 | 5.5 | 3.5
5.6 | 5 | 98 | 4.3 | 2.6
5.8 | 5 | 98 | 5.5 | 2.6
5.9 | 5 | 98 | 3.9 | 2.9
5.10 | 5 | 95 | 3.3 | 2.7
5.11 | 5 | 95 | 3.3 | 2.7
TEST DRIE Ricetta SDE # 42min
Osservazione microscopio ottico