## Slide 1: R&D Comune Pixel Fase-2 ATLAS-CMS
Marco Meschini – Nanni Darbo
A nome del gruppo R&D ATLAS-CMS

## Slide 2: I Nuovi (Possibili) Tracker per Fase-2
Layout non eccessivamente diversi tra ATLAS e CMS (campo magnetico differente)
Problematiche da affrontare sono molto simili
CMS Area totale pixel 1.6m2 Barrel + 2.0m2 Disk;
Area singolo pixel ~2500mm2
Luminosita’ Integrata Fase-2: 3000 fb-1
Pile-up: 140-200
ATLAS
CMS

## Slide 3: Caratteristiche richieste per i nuovi tracciatori a pixel
Le sfide del rivelatore a pixel 
Estrema resistenza alle radiazioni
Minimizzazione delle zone inefficienti
Material budget: sensori, raffreddamento, cavi, strutture meccaniche
Aumento granularita’, identificazione vertici (contrasto al pile-up)
Mantenere/migliorare le prestazioni in pT
Alimentazione LV e HV
Elettronica di lettura e trasmissione al back-end
Fluenza 2×1016 neq cm-2 @ r=3 cm
Fluenza prevista per CMS 3000fb-1 simulazione (FLUKA)
Situazione analoga in ATLAS

## Slide 4: Evoluzione di LHC
Le tappe sono fissate, non ci sono cambiamenti in calendario
Fase-1 finisce nel 2022, poi 2.5 anni di LS3 e quindi Fase-2

## Slide 5: Le linee R&D ATLAS-CMS
Studio di rivelatori a pixel adatti, in particolare, per gli strati interni, piu’ vicini alla linea di fascio
Esempio di sensori pixel 3D su wafer 4” realizzato da FBK: per l’R&D è strategica la collaborazione con l’industria italiana in vista della competizione per HL-LHC
Ottimizzazione del design:
  Materiale del bulk (Baseline p-type)
  Spessore del bulk (WB, Epi, Thinning)
  Processo dei 3d su linee di produzione a 6 inch
  Dimensioni della segmentazione in pixel (small pitch)
  Spaziatura, profondita’ e diametro delle colonne 3D
  Aspect ratio, tempi di processo
  Efficienza di copertura geometrica (Slim/Active Edges)
  Sviluppo di isolamento periferico per Pixel Single Sided p-type
Valutare il danno da radiazione per Fase-2 negli strati piu’ interni, simulazioni, test su fascio
Tecnica 3D double side FBK
FBK: Nuova Tecnica 3D single side su DWB da provare in questo R&D

## Slide 6: Piano di lavoro Pixel con FBK (convenzione MEMS3)
Batch 1: prove tecniche per colonne (3 maschere), no sensori
  Diametro, profondità, tempo di processo
  Stato: prove in corso, risultati a breve, diam. 5mm nominali gia’ fattibili
Batch 2: lotto planari su wafer DWB (Direct Wafer Bond) 6” (6 maschere)
  è considerato un lotto di test e verifica della linea di produzione 6” FBK
  contiene sensori ATLAS+CMS e strutture di test (vedi nel seguito)
  Stato: layout finalizzato in Agosto, maschere pronte, produzione in corso.
  Consegna prevista metà Nov. 2014 (salvo imprevisti)
Batch 3: lotto 3D single side su wafer DWB 6” (11 maschere)
  Studi layout in corso, adattamenti a ROC esistenti, nuovi pitch per ROC disponibili nell’immediato futuro (2015), ipotesi pitch RD53
  Layout e impegno FBK entro fine 2014
Batch 4: lotto planari Active Edge (al momento di interesse CMS, 10 maschere) su DWB 6”
  Layout e impegno FBK entro fine 2014

## Slide 7: MEMS3
Piano di R&D da 30 passi litografici equivalenti (maschere) approvato globalmente dalla commissione MEMS3 (mail G. Ambrosi 3/4/14)
In convenzione MEMS3 “autorizzati” intanto batch 1 e 2
Non dovrebbero esserci ostacoli per le altre 21 maschere, chiederemo conferma
Per il futuro: e’ importante che la convenzione venga estesa nel tempo e nel numero di maschere disponibili, altrimenti i costi per ogni passo aumentano di un fattore ~3 (sic!)
CSN1 e Referee possono aiutare molto in questa direzione

## Slide 8: Layout del Batch Planare in Produzione alla FBK
Area CMS
Area ATLAS
Area FBK
Sensori per ROC FE-I4 di ATLAS
Sensori per ROC PSI_dig di CMS
Strutture di test FBK
Nella periferia del wafer TS (strutture di test) CMS, FBK, ATLAS, in comune
Diodi, capacita’, ossidi, pspray…
TS fondamantali per qualificare il processo e fare confronti con altre produzioni di sensori
TS da misurare nelle probe station in clean room
Processo con P_Spray + P_Stop in alcune zone secondo richieste

## Slide 9: Wafer 6” per lotti FBK
Acquistati 55 wafer Float Zone DWB dalla Icemos Tec. (UK):
  Handle wafer CZ a bassissima resistivita’ 500mm di spessore
  Sensor wafer FZ resistivita’ > 3kOhm cm
  2 spessori: 100mm (25 wafer) e 130 mm (30 wafer)
  costo totale 21k$
Wafer Epitassiali:
  estremamente difficile trovare produttori su 6”
  per ora un solo fornitore: Shinetsu (Japan) con il quale non si puo’ trattare direttamente e che vende attraverso un “intermediario” per le esportazioni
  requisiti di resistivita’ e uniformita’ dello spessore Epi ancora non pienamente soddisfacenti, prezzo abbastanza alto (12 kCHF per 25 wafer), ordine in stand-by in attesa di una nuova offerta

## Slide 10: Piano di Produzione Planari Batch n.2 FBK
Dose P_Spray | FZ | DWB 100mm | DWB 130mm
Dose MIN |  |  | 2
Dose CENTRAL | 2 | 3 | 2
Dose MAX |  |  | 2
In totale 11 wafer in produzione
Tre dosi di isolamento P_Spray
Confronto tra wafer sulla dose centrale
Il Float Zone viene utilizzato come riferimento, in quanto il DWB e’ una soluzione “innovativa”

## Slide 11: Studi in corso per il batch Pixel 3D
Layout pixel in funzione dei ROC disponibili già ora o a breve termine
  FE-I4 e PSI_dig disponibili, ordinati alcuni wafer su fondi 2014
  nel 2015 ROC FNAL pitch 30x100mm2
  ROC PSI prototipo 50x50mm2 (2015?)
  Primo mini-prototipo RD53?
Inserire comunque alcuni sensori pixel con pitch adatto per Fase-2 e leggerli con FE-I4 o PSI_dig
  metal mask per leggere solo alcuni pixel

## Slide 12
P col.
N col.
3D cell layout 1: 50 x 50
50 mm
Bump
pad
50 mm
15 mm
Studi per layout 3D

## Slide 13
FEI4 compatible test pixels 50 x 50
50 mm
450 mm
450 mm
4x250
4x50 + grid
2x50 + 2x450L
250 fF
250 fF
Configurazioni layout per leggere pixel 50x50 con FE-I4

## Slide 14: Simulazioni Capacità Inter-pixel (TN)
La capacità totale del pixel deve essere mantenuta bassa per non avere troppo rumore
  in particolare su rivelatori irraggiati e/o con zona di raccolta ridotta
G.-F. Dalla Betta (TN)
Le simulazioni danno ~100 fF per uno spessore di 150mm tenendo in conto anche il contributo del metal layout e delle colonne N verso il P_Spray

## Slide 15: Assemblaggio di pixel in moduli: Flip Chip Bump Bonding
Il programma di R&D pluriennale prevede:
  Assemblaggio di Pixel sensors
    sensori sottili (fino a ~100 micron)
    alta densità di bumps: per pixel con pitch piccolo (~ 4x104 bumps/cm2)
  ROC Chip:
    Area fino a 2x2cm2 come Fe-I4 (anche fino a ~6 cm2 se OK in 65 nm)
    Assottigliati: fino a 100mm di spessore con chip di grandi dimensioni (FE-I4) e fino a 75mm con ad esempio PSI46-dig (1x1cm2).
ROC FE-I4 per ATLAS IBL
  Numerosi punti critici da affrontare per il Bump bonding di
    dispositivi sottili (ROC wafer e Pixel wafer), incurvamento (Bowing)
    dimensione minima dei bumps (minimum pitch)
    materiale dei bump. Thermal budget e stress termici del processo di Flip Chip Bump Bonding, es. Indio a bassa T (90°) o Sn/Ag ad alta T(240°).
  Complicazioni ulteriori possono essere venire dalla ibridizzazione di pixel 3D: consideriamo pertanto propedeutico e complementare verificare l’applicazione di tecnologie di punta su pixel planari
  Valutazione del danno da radiazione: possibile ibridizzazione di Sensori irraggiati con ROC non irraggiati
Per questo R&D consideriamo il processo di ibridizzazione come un servizio commissionato (CMS) o sviluppato (ATLAS) con partner industriali
8.0 mm
9.9 mm
PSI46dig

## Slide 16: Bump Bonding e Moduli
2014:
  inizio BB sensori dal batch planare con diversi partner industriali
  primi assemblaggi
  sviluppo BB Indio su 6” a Selex (ATLAS)
2015:
  BB sensori dal batch 3D con diversi partner industriali (IZM? Selex?)
  Thinning sensori e ROC
  Assemblaggio planari e inizio assemblaggi 3D
Altre attività comuni:
  qualifica dei batch FBK
  Wafer test
  misure su Test Structures e sensori
  Tecniche di protezione scariche sensore-ROC (BenzoCicloButene BCB, Parylene)
  Irraggiamenti
  Test Beam in sinergia dove possibile

## Slide 17: Cooling
Lavori in corso per capire quali attività relative al cooling possano essere svolte in sinergia
  CMS cooling CO2 evaporativo con microtubi
  ATLAS cooling CO2 sistema TRACI
  ???

## Slide 18: Fondi Esterni
Partecipazione call H2020 con la proposta AIDA-2020, sottomessa il 2/9/2014 in diversi WP collegati con R&D Pixel
  WP7 (NA6) Advanced hybrid pixel detectors: simulation and validation
    Detector validation for tracking devices
  WP 6: Novel high voltage and resistive CMOS sensors
  WP 4: Micro-electronics and interconnections

## Slide 19: BACKUP
non so se mettere i soldi
metto quelli assegnati ed il piano 2017
almeno i 44+44 keuro del 2015 comuni li metterei

## Slide 20: Finanziamenti INFN R&D
CSN1 Maggio 2014 (Elba) assegnati

## Slide 21: Richieste 2015
Richieste su item comuni ATLAS e CMS
 | ATLAS | CMS | TOTALE
Wafer | 10 | 10 | 20
BB 3D | 24 | 24 | 48
High Density BB | 10 | 10 | 20
 |  |  | 88

## Slide 22: Richieste 2015
Tutte le richieste, comuni e non, di CMS