Programma Modificato Irraggiamenti

	Crystal 2

	Messa in misura del cristallo Optomaterial con APD excelitas da utilizzare come reference (Opto-1)

	Studio pre-irraggiamento:
	
	== 
	Run di cosmici col cristallo ruotato di 90 gradi, con il trigger in diverse posizioni trasverse (0, 2.5, 5 cm), in corrispondenza
	delle quali la dose depositata e' stata finora di: 102.8, 70.0, 47.6 Gy.
	In contemporanea, presa dati con il cristallo Opto-1 di reference.
	
	==
	Misura dark current

	Irraggiamento:
	
	singolo shot di 125 Gy in aria dal lato opposto a quello già irraggiato.

	Studio post irraggiamento:

	== 
	Presa dati in cosmici in funzione di posizione longitudinale e traversa, in contemporana con il cristallo Opto-1

	==
	Misura dark current

	Crystal 3
	
	Presa dati in CR: z scan in diverse posizioni di riferimento (a partire dalla faccia opposta a PIN diodes):
		0, 2, 5, 7, 10, 15, 20, 30 cm
	in contemporanea con Opto-1 di riferimento.

	Singolo shot di 300 Gy in aria frontale

	Trasferimento a LNF di tutto il setup. Poi presa dati in cosmici ribattendo i punti lungo z presi in precedenza