## Slide 1: CARATTERIZZAZIONE DELL’APPARATO PITTORICO DI CERAMICHE ESTUCADO MEDIANTE SPETTROSCOPIA RAMAN, SEM/EDS e XRD
Armida Sodo1, Annalaura Casanova Municchia1, Mario Micheli2, Maria Antonietta Ricci1, Michelle Toledo3, Fabio Bellatreccia1, Sergio Lo Mastro1
1 Dipartimento di Scienze, Università Roma Tre
2 Dipartimento di Studi Umanistici, Università Roma Tre
3 Secretaria de Cultura de la Presidencia de El Salvador,Dirección Nacional de Patrimonio Cultural y Natural, Departamento de Arqueología, San Salvador, El Salvador
CONGRESSO NAZIONALE SIF 21-25 settembre 2015
Roma

## Slide 2: La civiltà Maya nell’area mesoamericana
CONGRESSO NAZIONALE SIF 21-25 settembre 2015
Roma
I Maya dominarono quest’area dal VI secolo a.C fino al 1697 quando cadde l’ultima città stato maya ad opera degli spagnoli
INTRODUZIONE | SCOPO | CAMPIONI | RISULTATI | CONCLUSIONI
Periodo Classico (200 - 250 AD to 900 AD).

## Slide 3
CONGRESSO NAZIONALE SIF 21-25 settembre 2015
Roma
Scopo delle indagini archeometriche
INTRODUZIONE | SCOPO | CAMPIONI | RISULTATI | CONCLUSIONI
1) Studiare la natura dello strato preparatorio «estucado»
2) Identificare i pigmenti impiegati per l’apparato decorativo
3) Comprendere le ragioni del sorprendente stato di conservazione
Misure di spettroscopia Raman sui campioni tal quali e sulle cross sections
Misure SEM/EDS sulle cross sections
Misure XRD su polvere SOLO sui campioni non completamente caratterizzati mediante le altre due tecniche

## Slide 4: Campioni investigati
CONGRESSO NAZIONALE SIF 21-25 settembre 2015
Roma
INTRODUZIONE | SCOPO | CAMPIONI | RISULTATI | CONCLUSIONI
Tutti i pezzi investigati appartengono alla collezione del Museo Nazionale di Antropologia "Dr. David J. Guzman " in El Salvador.

## Slide 5
CONGRESSO NAZIONALE SIF 21-25 settembre 2015
Roma
1. Studiare la natura dello strato preparatorio «estucado»
INTRODUZIONE | SCOPO | CAMPIONI | RISULTATI | CONCLUSIONI
SEM/EDS
Si, Al, Ti e Fe
Lo spessore dello strato di stucco varia fra i 120 ed i 280 mm.

## Slide 6
CONGRESSO NAZIONALE SIF 21-25 settembre 2015
Roma
1. Studiare la natura dello strato preparatorio «estucado»
INTRODUZIONE | SCOPO | CAMPIONI | RISULTATI | CONCLUSIONI
Raman

## Slide 7
CONGRESSO NAZIONALE SIF 21-25 settembre 2015
Roma
1. Studiare la natura dello strato preparatorio «estucado»
INTRODUZIONE | SCOPO | CAMPIONI | RISULTATI | CONCLUSIONI
XRD
CAOLINO [Al2Si2O5(OH)4]

## Slide 8
CONGRESSO NAZIONALE SIF 21-25 settembre 2015
Roma
2. Identificare i pigmenti impiegati per l’apparato decorativo
INTRODUZIONE | SCOPO | CAMPIONI | RISULTATI | CONCLUSIONI
Rossi
Gialli
Campioni
1, 2, 5, 7, 10, 15
Campioni 8, 17
5
8
SEM/EDS: Si, Al, Fe
SEM/EDS: Si, Al, Fe

## Slide 9
CONGRESSO NAZIONALE SIF 21-25 settembre 2015
Roma
2. Identificare i pigmenti impiegati per l’apparato decorativo
INTRODUZIONE | SCOPO | CAMPIONI | RISULTATI | CONCLUSIONI
Verdi
Blu
Campioni
4, 5, 6
Campioni
9, 16
4
16
SEM/EDS: Si, Al, K, Fe, Mg
SEM/EDS: Si, Al

## Slide 10
CONGRESSO NAZIONALE SIF 21-25 settembre 2015
Roma
2. Identificare i pigmenti impiegati per l’apparato decorativo
INTRODUZIONE | SCOPO | CAMPIONI | RISULTATI | CONCLUSIONI
Nero
13
Campioni
12, 13
SEM/EDS: ----
10
SEM/EDS:
Si, Al, Fe, Ca, Mn, K

## Slide 11
CONGRESSO NAZIONALE SIF 21-25 settembre 2015
Roma
2. Identificare i pigmenti impiegati per l’apparato decorativo
INTRODUZIONE | SCOPO | CAMPIONI | RISULTATI | CONCLUSIONI
Bianco
14
Campioni
3, 14
SEM/EDS: Si, Al, Fe, Ti

## Slide 12
CONGRESSO NAZIONALE SIF 21-25 settembre 2015
Roma
INTRODUZIONE | SCOPO | CAMPIONI | RISULTATI | CONCLUSIONI
Si
Al
Fe
Ti
Mappa SEM/EDS

## Slide 13
CONGRESSO NAZIONALE SIF 21-25 settembre 2015
Roma
Conclusioni
INTRODUZIONE | SCOPO | CAMPIONI | RISULTATI | CONCLUSIONI
1) Lo strato preparatorio «estucado» è stato realizzato con una argilla bianca (caolino) ricca di anatasio.
2) Abbiamo identificato tutti i pigmenti impiegati per l’apparato decorativo (terre rosse, terre gialle, blu maya, terra verde, nero fumo e bixbyite, caolino ricco di anatasio).
3) La presenza di caolino e anatasio sia nello stucco che nell’apparato pittorico suggerisce che le ceramiche estucado siano state realizzate con una tecnologia «a freddo» o «a bassa temperatura» poiché il caolino si trasforma in mullite a 1200 C° e l’anatasio in rutilo sopra I 1100 C°.
4) Non sono state evidenziate tracce di alcun legante, questo suggerisce che potrebbe essere il caolino stesso il legante, responsabile pertanto anche dell’ottimo stato di conservazione.

## Slide 14
CONGRESSO NAZIONALE SIF 21-25 settembre 2015
Roma
GRAZIE PER L’ATTENZIONE