## Slide 1
L. Liccioli1,2, M.E. Fedi1, A. Mazzinghi1, C. Ruberto1,2, C. Scirè Calabrisotto3
1 INFN sezione di Firenze;
2 Dipartimento di Chimica Ugo Schiff, Università degli Studi di Firenze;
3 Dipartimento di Studi Umanistici, Università Ca’ Foscari di Venezia
Roma, 22 Settembre 2015
101° Congresso SIF
Società Italiana di Fisica
La datazione con 14C di reperti ossei restaurati con Paraloid B72

## Slide 2: La datazione con 14C di reperti ossei restaurati con Paraloid B72
Roma, 22 settembre 2015 – 101° Congresso SIF
IMPORTANZA DEL PRE-TRATTAMENTO
evitare alterazioni della concentrazione originale di 14C del reperto da datare
CONTAMINAZIONI
Antropogeniche
-operazioni di restauro
Naturali
-carbonato di calcio
-acidi umici
PRE-TRATTAMENTO ACIDO-BASE-ACIDO
(A-B-A)

## Slide 3: La datazione con 14C di reperti ossei restaurati con Paraloid B72
Roma, 22 settembre 2015 – 101° Congresso SIF
MATERIALI USATI NEL RESTAURO
Sostanze proteiche
Prodotti sintetici
Paraloid B72®
K60®
Beva371®
Vinavil®
Colle animali
Uovo
Caseina (latte)

## Slide 4: La datazione con 14C di reperti ossei restaurati con Paraloid B72
Roma, 22 settembre 2015 – 101° Congresso SIF
I prodotti usati nel restauro "moderno" vengono rimossi con il pre-trattamento standard?
È possibile caratterizzarne a priori la presenza nei reperti?
CONTAMINAZIONI

## Slide 5: La datazione con 14C di reperti ossei restaurati con Paraloid B72
Roma, 22 settembre 2015 – 101° Congresso SIF
PARALOID B72
Resina acrilica: copolimero di etilmetacrilato – metacrilato
Utilizzata nel restauro per le proprietà consolidanti su molti supporti come:
legno, stoffa, ossa, pitture murali…

## Slide 6: La datazione con 14C di reperti ossei restaurati con Paraloid B72
Roma, 22 settembre 2015 – 101° Congresso SIF
zona restaurata con Paraloid B72
zona non restaurata

## Slide 7: La datazione con 14C di reperti ossei restaurati con Paraloid B72
Roma, 22 settembre 2015 – 101° Congresso SIF
PRE-TRATTAMENTO CAMPIONI DI OSSO:
ESTRAZIONE DEL COLLAGENE
Pulizia meccanica con bisturi e pinzette
Polverizzazione del campione
Attacco acido in HCl 1M fino alla completa dissoluzione della matrice minerale
Attacco basico in NaOH 0.1M
Attacco acido in HCl 1M
Riduzione a gelatina (stufa 80°C a pH 3)
GRAFITIZZAZIONE CAMPIONE OTTENUTO

## Slide 8: La datazione con 14C di reperti ossei restaurati con Paraloid B72
Roma, 22 settembre 2015 – 101° Congresso SIF
INFN-LABEC (Laboratorio per l’Ambiente e i Beni Culturali) Firenze

## Slide 9: La datazione con 14C di reperti ossei restaurati con Paraloid B72
Roma, 22 settembre 2015 – 101° Congresso SIF
ULNA
ULNA PARALOID
OMERO
OMERO
PARALOID
CONTAMINAZIONE
C FOSSILE

## Slide 10: La datazione con 14C di reperti ossei restaurati con Paraloid B72
Roma, 22 settembre 2015 – 101° Congresso SIF
CAMPIONI | [14C] (pMC) | % CONTAMINAZIONE C fossile | INVECCHIAMENTO APPARENTE (anni)
ULNA rif | 87.60±0.45 | - | -
ULNA Paraloid 14Fi2841 | 56.55±0.44 | 55% | 4400
ULNA Paraloid 14Fi2843 | 83.23±1.66 | 5% | 400
OMERO rif | 88.25±0.40 | - | -
OMERO Paraloid 14Fi2855 | 82.95±0.54 | 6% | 480

## Slide 11: La datazione con 14C di reperti ossei restaurati con Paraloid B72
Roma, 22 settembre 2015 – 101° Congresso SIF
T%
C-H
2930 cm-1
C=O
1740 cm-1
SPETTRO FT-IR

## Slide 12: La datazione con 14C di reperti ossei restaurati con Paraloid B72
Roma, 22 settembre 2015 – 101° Congresso SIF
Bande collagene:
Ammide I 1650 cm-1
Ammide II 1550 cm -1
Ammide III 1451 cm-1
SPETTRO FT-IR ULNA
ULNA
ULNA PARALOID

## Slide 13: La datazione con 14C di reperti ossei restaurati con Paraloid B72
Roma, 22 settembre 2015 – 101° Congresso SIF

## Slide 14: La datazione con 14C di reperti ossei restaurati con Paraloid B72
Roma, 22 settembre 2015 – 101° Congresso SIF

## Slide 15: La datazione con 14C di reperti ossei restaurati con Paraloid B72
Roma, 22 settembre 2015 – 101° Congresso SIF
caratterizzazione preliminare dei contaminanti:
  limitazione tecnica FT-IR
  limitazione rapporto C/N
nuovo pre-trattamento per i campioni di ossa contaminati:
  applicare pre-trattamento già usato per campioni di legno
Concludendo…
….CAMPIONAMENTO ACCURATO

## Slide 16: GRAZIE !
Roma, 22 settembre 2015 – 101° Congresso SIF
liccioli@fi.infn.it
La datazione con 14C di reperti ossei restaurati con Paraloid B72

## Slide 17: La datazione con 14C di reperti ossei restaurati con Paraloid B72
Roma, 22 settembre 2015 – 101° Congresso SIF
Il 14C è un radioisotopo del carbonio
14C  14N + - +ν
con vita media τ 8033 anni
in natura si raggiunge una condizione di equilibrio fra la continua formazione di radiocarbonio e il suo decadimento
[14C] = 14C/ Ctot ~ 14C/12C ~ 1.2 ∙ 10-12
se non esistono altri meccanismi di formazione o di assunzione del carbonio, si può considerare l’organismo come un sistema chiuso
al momento della morte di ogni organismo, lo scambio con l’ambiente esterno si interrompe
[14C]t= [14C]0 e-t/τ
dove :
[14C]t è la concentrazione di 14C al tempo t;
[14C]0 è la concentrazione al momento della morte dell’organismo;
t è il tempo trascorso dalla morte dell’organismo;
τ vita media dell’isotopo
t=età convenzionale di radiocarbonio
(anni Before Present-1950)